## Slide 1
项目二 金属材料加工成型方法分析
任务一 热加工工艺基础知识认知
任务二 机械加工工艺基础知识认知

## Slide 2
机械基础
学习内容
项目一 工程材料选用
学习目录
1
2
3
4
5
项目二 金属材料加工成型方法分析
项目五 工程常用机械传动方式识别
项目四 工程常用机构识别
项目三 构件基本变行分析

## Slide 3
项目二金属材料加工成型方法分析
项目描述
本项目主要通过对热加工工艺基础知识和机械加工基础知识的认知学习，掌握各自的特点和适用范围，以便在工程实际应用中选取恰当的材料加工成型方法，制造出满足工程实际需要的构件来。
。

## Slide 4
项目二金属材料加工成型方法分析
学习目标
1.了解铸造性能，砂型铸造结构工艺性等基本知识；
2.了解锻压性能，以及金属塑性变形、板料冲压等基本知识；
3.了解焊接相关基础知识；
4.了解金属切削加工的基本知识；
5.掌握工程上常用机械零件表面加工的基础知识，和常用加工方法；
6.了解机械加工工艺规程。
7.通过完成本项目的学习，使学生逐步养成根据工程实际需要，增强创新意识，选用恰当的材料加工成型方法的能力。

## Slide 5
任务一热加工工艺基础知识认知
任务目标
1.能够分析简单的铸造缺陷；
2.能够区分砂型铸造及特种铸造的优缺点；
3.能够进行简单的锻压成形操作
4.能正确使用一种焊接设备进行操作；
5.能简单分析常见焊接缺陷；
6.能区分不同焊接方法的优缺点。

## Slide 6
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
一、铸造基础知识认知
将熔化的金属液体注入铸型空腔中，冷却后获得零件或毛坯的工艺过程，称为铸造。
分类：
按熔融金属分，可分为黑色金属铸造和有色金属铸造；
按铸型分，可分为砂型铸造和特种铸造；
按成品分，可分为普通铸造和精密铸造。

## Slide 7
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
1.合金的铸造性能
常用的铸造合金有铸铁、铸钢、铜合金、铝合金等。
铸铁具有良好的铸造性，可浇注形状复杂的薄壁铸件，产生气孔、渣眼、缩孔和裂纹的倾向性也较小。各种铸铁中以灰铸铁的铸造性能最好。
铸钢的综合力学性能比铸铁高，但铸造性能低于铸铁，铸钢件壁厚不能小于8mm，由于收缩率比较大，极易产生粘砂、缩孔、裂纹等缺陷。
铜合金和铝合金可浇注最小壁厚2.5～3mm的复杂铸件，但易形成缩孔，且易于吸气和氧化。

## Slide 8
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
2.砂型铸造
用型砂紧实成形的铸造方法，称为砂型铸造。在铸造生产中，砂型铸造生产的铸件占全部铸件总量的80%以上，它是目前生产上应用最广泛、最基本的铸造方法。砂型铸造的生产工序很多，主要工序为制模、配砂、造型、制芯、合型、熔炼、浇注、落砂、清理和检验。

## Slide 9
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（1）造型。用造型材料及模型等工艺装备制造铸型的过程称为造型。造型的主要作用是形成铸件的型腔，在浇铸后形成铸件的外部轮廓。而造型材料的好坏，则对铸件的质量起决定影响。
1)造型材料。
2)造型方法。
（2）制芯。形成铸件外形的主要是用模样制成的砂型，而形成铸件的孔或内腔的主要是用型芯盒制成的型芯。制造型芯的过程叫制芯。
（3）熔炼、浇注及清理。将金属熔化成高温液体的过程称为熔炼。

## Slide 10
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
3.特种铸造
对于一些特殊要求的零件，常采用与砂型铸造不同的一系列铸造方法，称为特种铸造。
（1）熔模铸造
熔模铸造又称“失蜡铸造”。由于铸件的尺寸精度较高，表面粗糙度较低，故又可称为“熔模精密铸造”。
优点有：铸型无分型面，铸件精度高，表面光洁，适于铸造高熔点、形状复杂及难以切削加工的零件，是一种少、无切削加工的铸造方法。
缺点为：铸造工序多，生产周期长，成本高，不适于生产大型铸件。熔模铸造适用于形状复杂、精度高、难加工的铸件和以铸钢为主的铸件。

## Slide 11
（2）金属型铸造
金属型铸造是将液态金属在重力作用下浇入金属铸型内以获得铸件的方法。
优点有：铸件冷却速度快，组织致密，力学性能好，尺寸精度高，加工余量少，一型多铸，生产率高，劳动条件好。
缺点为：加工费用大，成本高、周期长，易产生裂纹；由于金属型没有退让性，所以不宜生产形状复杂的薄壁铸件；为消除铸铁件的内应力所造成的精度变化，需在加工前作时效处理。
主要适用于形状较简单、壁厚均匀且不太薄、大批量生产的有色金属铸件，有时也可生产铸铁、铸钢件。
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 12
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）压力铸造
压力铸造是在高压下快速将金属液压入金属型中，并在压力下凝固获得铸件的方法。
压力铸造优点有：铸件组织致密，强度高，力学性能好，尺寸精度高，表面粗糙度值小，加工余量小，生产效率高，一般不需要切削加工即可使用。
压力铸造缺点为：铸型结构复杂，加工精度和表面粗糙度要求很高，成本高，周期长；由于充型速度过快，铸件易产生皮下气孔缺陷，不宜进行机械加工和热处理。
压力铸造适用于有色合金的薄壁小件的大量生产，广泛用于航空、汽车、电器以及仪表工业。

## Slide 13
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）离心铸造
离心铸造是将液态金属浇入高速旋转的铸型内，在离心力作用下充型、凝固后获得铸件的方法。离心铸造的设备是离心铸造机。
离心铸造优点有：铸件组织致密，力学性能好，气孔、夹杂等缺陷少，型芯用量少，浇注系统的金属消耗少。
离心铸造缺点为：铸件内孔尺寸不精确，非金属夹杂物较多，增加了内孔的加工余量；不宜铸造密度偏析大的合金（如铅青铜）。
离心铸造主要用于生产管、筒类回转体铸件，如铸造铁管、钢辗筒、铜套等回转体铸件。离心铸造以铸铁、铜合金为主。

## Slide 14
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
4.铸造的结构工艺性
铸件生产前，必须根据零件结构、技术要求、生产率、生产条件和经济性等因素合理确定铸造工艺。
铸造工艺图应表示铸型分型面、浇冒口系统、浇注位置、型芯结构尺寸、控制凝固措施（冷铁，保温衬板）等。如不铸出孔的尺寸，应根据生产批量、铸件材质、铸件大小及孔所处位置等条件而定，一般不铸出孔的最小直径在35mm以下。

## Slide 15
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
二、锻压
金属的塑性成形方法又称锻压，它是指对坯料施加外力，使其产生塑性变形，达到改变尺寸、形状及改善性能，用以制造毛坯或零件的成形加工方法。锻锻压又是锻造与冲压的总称。

## Slide 16
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
1.金属的塑性变形
金属在外力作用下产生的变形可以分为弹性变形和塑性变形。
（1）单晶体的塑性变形
1)滑移变形。滑移是晶体的两部分之间沿一定晶面（滑移面）上的一定方向（滑移方向）发生的相对滑动。
2)栾生变形。栾生变形是在切应力作用下，晶体的一部分沿一定晶面和晶向逐层移动，相对于另一部分产生切变位移。
（2）多晶体的塑性变形

## Slide 17
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）塑性变形对金属组织和性能的影晌
1)塑性变形对金属组织的影响。塑性变形使晶粒沿变形方向伸长和晶粒破碎。
2）塑性变形对金属力学性能的影响。塑性变形除使金属产生各向异性外，还使晶粒中产生晶格畸变，位错密度增高，位错运动困难，从而导致强度、硬度增高（内应力也增大），塑性和韧性降低，这种现象称为加工硬化。

## Slide 18
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）回复与再结晶
1)回复。回复是冷塑变形后的金属在加热温度不高时发生组织及性能变化的过程。
2)再结晶。再结晶是冷塑变形后的金属在加热温度较高时，通过新晶核的生成和长大，由畸变晶粒变为等轴晶粒的过程。
（5）金属的热变形加工和冷变形加工
金属在再结晶温度以上的加工称为热变形加工，而在再结晶温度以下的加工称为冷变形加工。

## Slide 19
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
2.锻造
用锤或压力机使金属材料在热态下发生塑性变形的过程，称为锻造。锻造俗称“打铁＂，它能加工各种不同形状和大小的零件。锻造生产的过程主要包括下料、加热、锻造成形、冷却和热处理等。

## Slide 20
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（1）金属的可锻性。金属的可锻性是指金属对锻压加工的适应性，即在一定的压力加工条件下，经受锻压获得合格零件（毛坯或原材料）的难易程度。
1)金属本质的影响
①化学成分。纯金属的可锻性优于合金，如纯铁可锻性比钢好，它的塑性高而且变形抗力也小。随着碳钢中的含碳量增加，可锻性下降。合金钢的合金元素越多，可锻性一般就越差。
②金属组织。单相固溶体组织的可锻性优于多相混合物。晶粒细小而均匀的组织状态比粗晶粒或柱状晶粒的可锻性好。

## Slide 21
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
2）变形条件的影响
①温度。
②变形速度。
③应力状态。
④其他条件。

## Slide 22
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）自由锻造
在自由锻设备的上、下砾铁之间，利用简单、通用的工具使加热的金属还料产生塑性形以获得锻件的加工方法称为自由锻。
自由锻适合单件、小批量生产，也是锻制大型锻件的唯一方法。
（3）模型锻造
模型锻造简称模锻，是把金属还料放在锻模模槽内施加压力使其变形的一种锻造方法。
1)胎模锻胎模。
2)锤上模锻。
3)压力机上模锻。

## Slide 23
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
3.板料冲压
板料冲压是指利用冲压设备和冲模使板料产生变形分离，从而获得毛坯或零件的加工方法，和锻造一样也属于压力加工。因其通常在常温下进行，故又称冷冲压。
板料冲压的材料必须具有良好的塑性，常用的材料有低碳钢、塑性好的合金钢以及铜、铝有色金属等。
冲压的基本工序分两大类：
分离工序是将还料的一部分和另一部分分开的工序，如剪切、落料、冲孔等；
变形工序是使还料发生塑性变形的工序，如弯曲、拉伸等。

## Slide 24
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
三、焊接
焊接是通过加热或加压，或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的一种加工方法。
1.焊条电弧焊
焊条电弧焊是利用焊条与焊件之间产生的电弧热量，将焊条和焊件熔化，从而获得牢固连接的一种手工操作方法。
（1）焊接过程与焊接电弧
1)焊接过程。
2)焊接电弧。

## Slide 25
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 26
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）焊条电弧焊设备及工具
1)电焊机供给电弧焊电源的专用设备称为电焊机。电焊机可以分为交流电焊机和直流电焊机两类。
2)焊条电弧焊工具
①电焊钳。
②焊接电缆。
③面罩及护目玻璃。

## Slide 27
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）焊条
1)焊条的组成。由药皮和焊芯两部分组成。

## Slide 28
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
2)焊条的分类
①按用途焊条分为结构钢焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条、堆焊焊条、低温钢焊条、铝和铝合金焊条、特殊用途焊条等十大类。
②按熔渣化学特性焊条分为酸性焊条和碱性焊条两类。
酸性焊条，如E4303、E5003等；
碱性焊条，如E4315、E5015等。
E4303或E4315焊条适于焊接Q235钢和20钢；E5003或E5015焊条适于焊接16Mn钢。

## Slide 29
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
碳钢焊条的型号用英文字母E的后面加四位数字来表示。
如焊条E4315型号中："E"表示焊条；"43"表示熔敷金属最小抗拉强度为420MPa(43kgf/mm2)；
第三位数字"l"表示适于全位置焊接；"l"和"5"组合表示药皮类型和焊接电源种类，"15"表示低氢钠型药皮，直流反接焊接电源。
另外，国产焊条中T507CuCrNi是用于耐候钢的焊条。

## Slide 30
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
焊条选用原则
①考虑母材的力学性能和化学成分要与母材化学成分相同或相近。
②考虑焊件的结构复杂程度和刚性对于形状复杂、刚性较大的结构，应选用抗裂性好的低氢型焊条。
③考虑焊件的工作条件对于工作条件特殊的，应选用相应的焊条。
如不锈钢焊此外，还要考虑劳动生产率、劳动条件、经济效益、焊接质量等。

## Slide 31
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）焊接接头形式、坡口形式及焊接位置
1)焊接接头形式常用的 有对接接头、搭接接头、角接接头和T形接头等。

## Slide 32
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
2)坡口形式，坡口是为保证焊缝质量而在被焊处加工成的一定形状的沟槽。

## Slide 33
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
3)焊接位置，按焊接时焊缝的空间位置不同，焊接可分为平焊、立焊、横焊和仰焊四种位置。

## Slide 34
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
2.其他焊接方法简介
（1）气焊与气割
（2）埋弧焊
（3）气体保护电弧焊
（4）钎焊
（5）电阻焊

## Slide 35
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
3.常用金属材料的焊接
（1）金属材料的焊接性 是金属材料对焊接加工的适应性，主要指在一定的焊接工艺条件下，获得优质焊接接头的难易程度。
（2）碳钢的焊接
碳钢的焊接性除与工艺条件有关外，主要与含碳量、脱氧程度和磷、硫杂质含量等有关。
1)低碳钢的焊接。低碳钢或普通碳素结构钢(Q235A)的含碳量低，塑性、韧性好，无淬硬倾向，焊接性良好，用各种焊接方法均可获得优质的焊接接头，一般不需采取特殊的工艺措施。低碳铸钢件上需焊接其他低碳钢件时，必须清除表层砂皮。
2)中、高碳钢的焊接。随着含碳量的增高，其淬硬倾向增大，塑性、韧性降低，容易开裂、焊接性变差，一般不用来制造焊接结构。在需要焊接或焊补时，要采取预热、缓冷和焊后热处理等较严格的工艺措施，选用低氢焊条，施焊时要用小电流、慢速焊或用细焊条多层焊，尽量减少母材金属熔入焊缝的数量。

## Slide 36
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）合金钢的焊接
1）低合金结构钢的焊接。这类钢广泛用来制造焊接结构，适于各种电弧焊或电渣焊。 随着碳当量的提高，淬硬倾向增大，焊接性下降，常产生延迟性冷裂纹。为防止延迟性冷裂纹，焊接前须进行预热，焊后缓冷并进行回火处理，如不能立即回火，要把焊件加热至200~350°C，保温2~6h，使氢逸出，进行消氢处理。
同时，焊条电弧焊时要选用低氢焊条；埋弧焊时采用碱度较高的焊剂，配以适当焊丝；注意焊前清理和烘干。
2）其他合金钢的焊接。

## Slide 37
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）不锈钢的焊接
在所用的不锈钢材料中，奥氏体不锈钢应用最广。其中以18-8型不锈钢（如1Crl8Ni9)为代表，它焊接性良好，适用于焊条电弧焊、氩弧焊和埋弧焊。焊条电弧焊选用化学成分相同的奥氏体不锈钢焊条；氩弧焊和埋弧焊所用的焊丝化学成分应与母材相同，如焊接1Cr18Ni9Ti时选用HOCr20Ni10Nb焊丝，埋弧焊用HJ260焊剂。
工程上有时需要把不锈钢与低碳钢或低合金钢焊接在一起，如1Cr18Ni9Ti与Q235焊接，通常用焊条电弧焊。焊条选用既不能用奥氏体不锈钢焊条，也不能用焊接低碳钢时使用的E4303焊条，而应选用E307-15不锈钢焊条，使焊缝金属组织是奥氏体加少量铁素体，防止产生焊接裂纹。

## Slide 38
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（5）铸铁的补焊
铸铁的含碳量高，内部组织不均匀，塑性和韧性低，容易产生白口组织和开裂，焊接性较差。它不适合制造焊接结构，只在铸件出现缺陷或使用中局部磨损及损坏时才进行补焊。
铸铁的补焊可采用焊条电弧焊、气焊、手工电渣焊、钎焊等方法。采用焊条电弧焊时，其工艺可分为热焊（包括半热焊）和冷焊（又称不预热焊）两种。

## Slide 39
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（6）有色金属的焊接
1）铜及铜合金的焊接。铜及铜合金的焊接性较差，主要困难是：导热系数和线膨胀系数，易产生应力和变形；高温吸氢严重，易形成气孔；铜中的杂质会形成低熔点共晶体(Cu+CuO，Pb，Bi+Cu)，热裂倾向大；焊接形成的粗晶组织和合金元素的氧化、蒸发，使接头力学性能下降。
因此，焊接时要用大功率热源，正确选择焊接方法和焊接参数，并注意配以适当焊剂及预热和缓冷措施，施焊方法要得当。纯铜和黄铜常用的焊接方法有气焊、焊条电弧焊、埋弧焊，氩弧焊及等离子弧焊等。
气焊和钨极氩弧焊适宜薄件(δ=1～4mm)焊接，埋弧焊和熔化极氩弧焊适宜厚板(δ>5mm)焊接，焊条电弧焊因飞溅大、烟雾多、质量不易稳定，较少采用。

## Slide 40
2）铝及铝合金的焊接
铝及铝合金的焊接性也较差，比低碳钢焊接困难，原因是：表面生成的氧化膜阻碍气体析出，特别是高温铝液吸氢严重，更加剧了气孔形成，且容易产生夹渣；导热系数和线膨胀系数大，易产生应力和变形，杂质和铝易形成低熔点共晶体，粗晶组织和应力均使热裂倾向增大，接头软化，耐蚀性下降。
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 41
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
4.焊接缺陷及检验
（1）焊接变形和应力
焊接是一种局部加热的工艺过程。在此过程中会在焊件上产生不均匀的温度场，而不均匀的温度场就造成了焊件产生焊接变形与应力。焊接变形较大是焊接结构的主要问题之一，在焊件中产生的应力与变形将对焊件的力学性能、加工精度、稳定性等产生影响，进而影响到焊件正常使用，甚至会造成整个焊件的报废。对接焊缝主要用来承受作用于被焊件所在平面内的拉应力和弯矩等应力。

## Slide 42
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 43
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
常用的工艺措施。
1)焊前预热、焊后缓冷 。这种方法常用于焊接性较差的材料及中、高碳钢制成的承载较大的零件的焊修。
2)采用合理的焊接顺序和方向。 焊接时，应先焊收缩量较大的焊缝，后焊收缩量较小的焊缝；先焊错开的短焊缝，后焊长焊缝。
3)反变形法。焊前先将焊件向焊接变形相反的方向进行变形，待焊接变形产生时，焊件各部分又恢复到了正常的位置，从而达到了消除变形的目的。
4)夹具固定法。 这种方法会增加焊接内应力，对防止弯曲变形其效果不如反变形法，但对角变形和波浪变形有较好的效果。夹具固定法主要用于塑性较好材料的焊接。

## Slide 44
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
5)分段焊。 如果把它分成若干小段，一段一段地焊接，通常每段在100~200mm之间，叫分段焊，它又可分为逆向分段焊和跳。
6)锤击焊缝法。锤击应保持均匀适度，避免锤击过分，以防产生裂缝，一般不锤击第一层和表层。
7)焊后热处理法常用方法有整体或局部退火、正火和高温回火。

## Slide 45
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）焊接缺陷的检验 。
破坏性检验包括焊缝金属及焊接接头力学性能试验、金相检验、断口分析、化学分析与试验。
非破坏性检验是指不破坏焊件或试件的检验方法，包括外观检验、水压试验、致密性试验、无损检验等。其中无损检验又分为渗透探伤、磁粉探伤、射线探伤和超声波探伤等。水压试验用来检查受压容器的强度和焊缝致密性，属于超载检查。试验要根据容器设计工作压力确定。
当工作要求F=0.6～l.2MPa时，试验压力F1=F+0.3MPa；当F>1.2MPa时，F1=1.25F。致密性试验是指检查有无漏水、漏气、渗油、漏油等现象的试验。

## Slide 46
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识
5.焊条电弧焊在零件修理中的应用
（1）焊前准备工作在对零件焊修时，为了保证焊修质量，焊前应做好充分的准备工作。
1)工件处理
①彻底清除焊缝附近的铁锈、水分、油漆、污垢等，防止焊接过程中有害物质侵入焊缝，引起焊接缺陷。
②需开坡口时，应按焊接参数规定铲坡口。
③焊修裂纹时，应在裂纹末端钻直径8～12mm的截止孔。
④焊修一般应在5℃以上、无穿堂风的室内进行。
⑤对于形状复杂、刚度大的零件，焊前应预热。
2)按照焊接参数选择焊条。
3)按照焊接参数选择焊接电流堆焊时一般应采用小电流、低电压、慢焊速。

## Slide 47
（2）焊修过程注意事项
1)焊接过程中，应避免或减少电弧中断，再次引弧时，必须在灭弧前方20～25mm处引弧，并且不得在零件弯角处引弧，最后必须填满弧坑。
2)焊修裂纹时，要从裂纹末端向外施焊，避免裂纹扩展。
3)多层分段焊时，焊完第一层等焊缝冷至暗红色后，彻底清渣再焊第二层，且焊波应相互重叠30%以上，焊波接头要错开20mm以上。
4)较大面积上施行多层堆焊时，为了防止零件扭曲变形，应采取逆向分段法施焊，先后焊缝应交叉45°或90°左右。
5)根据工件要求，焊波、焊缝一般应有1~3mm的加工余量或余高。
6)焊补强板时，应注意焊接顺序。应先焊有塞焊孔，再焊补强板周边，并且焊接时一般遵循先短后长、对称施焊的原则，长焊缝应采用分段焊。
7)焊缝尺寸和质量应符合有关参数要求。
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 48
（3）焊后注意
1)焊后零件一般应自然冷却，禁止人为地激冷，防止出现过大焊接内应力和焊接裂纹。
2)对于形状复杂、刚度大的零件，焊后还可以用石棉粉或石棉被覆盖、缓冷。
3)对于形状复杂、刚度大的零件，为了改善焊缝热影响区的组织结构，消除内应力，焊后应进行正火或退火处理。
焊后需机加工的非摩擦表面一般采用退火处理，其他情况一般采用正火处理。
任务一 热加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 49
任务二 机械加工工艺基础知识认知
任务目标
1.能够分析刀具磨损的原因；
2.能够进行简单机床夹具初步设计；
3.掌握机械零件表面的加工方法；
4.能够进行简单操作，加工机械零件表面；
5.能够编制机械加工工艺。

## Slide 50
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
、金属切削加工的基本知识认知
1.金属切削加工概述
（1）金属切削加工概念
用切削工具切除毛坯（如铸件、锻件、焊接结构件或型材等还料）上多余的金属，从而获得几何形状、尺寸精度及表面粗糙度都符合图样要求的零件的加工过程，称为金属切削加工。

## Slide 51
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）金属切削加工分类
金属切削加工分为钳加工和机械加工（简称机加工）两类。
机械加工是由工人操作金属切削机床进行的切削加工。机械加工按所用切削工具的类型又可分为刀具切削加工和磨具、磨料切削加工。刀具切削加工包括车削、钻削、镗削、刨削、插削、铣削、拉削、齿形切削等。磨具、磨料切削加工包括磨削、珩磨、研磨、超精加工等。
（3）金属切削加工的形成

## Slide 52
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2.切削运动及切削要素
（1）切削运动
零件表面都是靠刀具与工件之间一定的相对运动，即切削运动而形成的。
1)主运动。
2)进给运动。

## Slide 53
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 54
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）切削用量要素
1)切削用量在一般的切削加工中，切削用量是切削速度、进给量和背吃刀量的总称。
选择切削用量时的基本要求是：①保证安全；②保证工件的加工质扯；③充分发挥机床和刀具的潜力，提高劳动生产率，降低成本。
①切削速度υc。
②进给量f。
③背吃刀量aP。
2)切削层几何参数。

## Slide 55
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3.刀具与磨具
（1）刀具
1)刀具材料应具备的 性能：
①较高的硬度，刀具材料的硬度必须高于工件材料的硬度，一般应在60HRC以上。
②足够的强度和韧性，以承受切削力、冲击和振动。
③较高的耐磨性，以减少切削过程中的磨损。
④热硬性，一般用热硬温度表示。
⑤较好的工艺性，以便于刀具的制造。

## Slide 56
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)常用的刀具材料刀具材料种类很多，常用的有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金以及新型刀具材料（陶瓷、人造金刚石和立方氮化绷）等。
碳素工具钢（如Tl0A、T12A)和合金工具钢（如9SiCr、CrWMn)，因其耐热性较差，仅用于低速手工或切削速度较低的刀具。
目前生产中所用的刀具材料以高速钢和硬质合金居多。一般制造车刀的材料选用高速钢和硬质合金两大类。但当工作条件要求不高，即切削速度较低、被切削材料硬度不太高时也可用合金刃具钢。
切削加工铸铁、轻合金以及硬度在300～320HBW的结构钢，切削速度在25～55m/min，承受大的冲击、形状复杂的车刀，一般可采用高速钢制造。

## Slide 57
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3)刀具的结构和角度
①刀具的结构。金属切削刀具的种类虽然很多，但它们在切削部分的几何形状与参数方面却有着共性的内容。 刀具切削部分构造要素及定义如下：

## Slide 58
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
A.前刀面：直接作用于被切削的金属层，并控制切屑沿其排出的刀面。
B.主后刀面：同工件上的加工表面相互作用和相对着的刀面。
C.副后刀面：同工件上已加工表面相互作用和相对着的刀面。
D.主切削刃：前刀面与主后刀面的相交部位，它完成主要的切除或表面成形工作。
E.副切削刃：前刀面与副后刀面的相交部位。
F.刀尖：主切削刃和副切削刃的连接部位。

## Slide 59
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
②刀具几何角度。

## Slide 60
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
A.基面Pr：通过切削刃选定点，垂直于该点切削速度方向的平面。
B.切削平面Ps：通过切削刃选定点，切削速度和切削刃的切线组成的平面，与基面垂直。
C.正交平面Po：通过切削刃选定点，同时垂直于基面和切削平面的平面。
用正交平面(P。)剖切刀头并在平面内投影，得到刀具的前角和后角。如图2-16所示。

## Slide 61
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
A.前角γ0：前刀面与基面间的夹角。前角影响主切削力，正前角切削力小，负前角反之。
B.后角α0：后刀面与切削平面间的夹角。后角不能为负值。
在基面(Pr)中投影得到主偏角和副偏角。
A.主偏角K:主切削刃与进给方向在基面的投影所夹的角度。主偏角影响进给切削力。
B.副偏角K':副切削刃与进给方向在基面的投影所夹的角度。

## Slide 62
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）磨具
磨具是用种类不同、颗粒大小不同的磨料制成的，包括砂轮、油石、磨头、砂瓦、砂布、砂纸和研磨膏等，其中砂轮应用最为普遍。
1)砂轮的特性及选用。砂轮的特性主要是由磨料、粒度、结合剂、硬度、组织、形状和尺寸等因素决定的。对不同的加工材料要根据砂轮磨料特性适当选取不同磨料的砂轮。
2)砂轮的检查、安装、平衡和修整。

## Slide 63
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
4.机床夹具
定位和夹紧是机床夹具的两项基本任务。
（1）机床夹具的分类：分为通用夹具、专用夹具、组合夹具和可调整夹具。
通用夹具适用于中小批量生产，已经规格化，如卡盘、顶尖、平口钳、分度头、钻夹头等。
专用夹具适用于大批量生产，是针对工件某一工序而设计制造的。
组合夹具适用于单件、小批量生产或新产品试制，它是由预先制造好的高度标准化、系列化的原件根据需要组合而成。
可调整夹具适用于中小批量生产，一般是针对形状相同而尺寸不同的一组工件某一工序而设计制造的。

## Slide 64
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）机床夹具的组成部分及其作用
1)定位元件其作用是保证工件在夹具中具有确定的位置。
2)夹紧装置其作用是保证已确定的工件位置在加工过程中不发生变更。夹紧力过大和夹紧位置不适当，将会造成工件严重变形或夹坏。
3)引导元件其作用是用来引导刀具并确定刀具与工件的相对位置。
4)夹具体它是组成夹具的基础件，并将上述各元件、装置连成一个整体。

## Slide 65
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）工件装夹的方法
1)按找正方式定位。
这是用于单件和小批量生产中一般用通用夹具装夹工件的方法。
2)用专用夹具装夹工件。
这是用于大批量生产中装夹工件的方法。
它的特点是夹具上具有定位元件、对刀元件及夹紧装置。夹具在机床上调好位置并对刀后，在机床上锁紧，然后将工件在夹具上定位并夹紧以获得正确定位的位置。

## Slide 66
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）工件的定位
1)六点定位原则。通常在夹具定位时，将对物体某个自由度的约束和限制的具体定位元件抽象化为一个定位支承点。用适当分布的六个定位支承点，限制工件的六个自由度，使工件在夹具中的位置完全确定，这就是夹具的六点定位原则。

## Slide 67
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)欠定位和超定位
①欠定位。欠定位是指工件在某个方向上影响加工精度的自由度没有限制。欠定位在生产中是不允许的。
②超定位。超定位是指工件在某个方向上的自由度被两个以上定位元件重复限制。超定位在生产中一般是不允许的，它会引起工件的变形，影响加工精度。

## Slide 68
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（5）常见定位方式与定位元件
1)工件以平面定位。

## Slide 69
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2）工件以圆孔定位。
3)工件以外圆定位。

## Slide 70
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
5.金属切削机床的基础知识
（1）机床的类型及代号

## Slide 71
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）机床型号的编制方法。
机床型号采用汉语拼音字母和阿拉伯数字按一定规律组合表示。
例如CM6132型精密卧式车床，型号中字母及数字含义为：C一机床类别代号（车床类）；M—机床通用特性代号（精密机床）；6一机床组别代号（落地及卧式车床组）；l—机床系别代号（卧式车床系）；32一主参数代号（床身上最大回转直径的1/10，即320mm)。

## Slide 72
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 73
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 74
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
6.金属的切削过程
（1）刀具切削过程
1)切屑形成过程及切屑种类
①切屑形成过程。
②切屑的种类。
A.带状切屑。
B.节状切屑
C.崩碎切屑

## Slide 75
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)积屑瘤
切削塑性好的金属时，在刀具切削刃附近前面上粘结一个金属模块，称之为积屑瘤，如图2-29所示。
①积屑瘤的形成。
②积屑瘤对切削过程的影响。
可代替切削刃进行切削，起到保护切削刃的作用。粗加工时可利用积屑瘤。
积屑瘤其顶端伸出切削刃之外，使背吃刀量不断变化，影响尺寸精度，并导致切削力变化，引起振动。
积屑瘤使表面粗糙度增大，精加工时应避免产生积屑瘤。
③避免积屑瘤的措施采用低速(2~5m/min)或高速(>75m/min)切削，减小进给量，增大刀具前角，降低前面粗糙度值，合理使用切削液，适当降低材料塑性等，都是防止积屑瘤产生的有效措施。

## Slide 76
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3)切削力及其影响因素
①切削力指切削时，刀具切入工件使切削层产生变形成为切屑所需要的力。
总的切削力由三部分构成：
A.被切削金属层因弹塑性变形和剪切滑移变形产生的变形抗力。
B.刀具前刀面与切屑之间产生的切屑挤压变形抗力和摩擦力。
C.主后刀面与工件切削表面之间、副后刀面与已加工表面之间因相对运动而产生的摩擦阻力。
总切削力是一个空间力，常将其分解为主切削力、背向力和进给力三个互相垂直的分力进行研究和分析。
②影响切削力的因素主要有工件材料、刀具材料、切削用量、刀具几何角度及切削液等。

## Slide 77
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
4)切削热和切削温度
①切削热的产生。在切削过程中，绝大部分的切削功都转变成热，这些热称为切削热。切削热的主要来源是被切削层金属的变形、切屑与刀具前面的摩擦和工件与刀具后面的摩擦。
②切削热的传出。切削热主要由切屑、工件、刀具及周围介质传出。

## Slide 78
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
③切削温度及其影响因素。
A.切削用量的影响。增大切削用量，单位时间内的金属切除量增加，产生的切削热也相应增多，切削温度上升。
B.工件材料的影响。工件材料的强度及硬度越高，切削中消耗的功越大，切削热产生的越多，材料的导热性好，可以使切削温度降低。
C.刀具角度的影响。前角和主偏角对切削温度影响较大。前角加大，变形和摩擦减小，因而切削热少。

## Slide 79
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
5）刀具的磨损原因
①硬质点磨损：切削时，切屑、工件材料中含有一些碳化物、氮化物和氧化物等硬质点以及积屑瘤碎片等，可在刀具表面刻划出沟纹，这就是磨料磨损。
②粘结磨损：切削时，切屑、工件与前、后刀面之间存在很大的压力和强烈的摩擦，形成新鲜表面接触而发生冷焊粘结。由于切屑在滑移过程中产生剪切破坏，带走刀具材料，从而造成粘结磨损。

## Slide 80
③扩散磨损：在切削高温下，使工件与刀具材料中的合金元素在固态下相互扩散置换造成的刀具磨损，成为扩散磨损。
④化学磨损：在一定温度下，刀具材料与某些周围介质起化学作用，在刀具表面形成一层硬度较低的化合物，被切屑或工件擦掉而形成磨损，成为化学磨损。
⑤相变磨损：当切削温度达到或超过刀具材料的相变温度时，刀具材料中的金相组织将发生变化，硬度显著下降，引起的刀具磨损称为相变磨损。
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 81
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）磨削过程
磨削过程实际上是为数甚多的磨粒，相当于微小的刀头，对工件表面进行错综复杂的切、刻划作用；
碎裂和脱落的磨粒细末对工件表面也起到研磨抛光作用。
磨削过程是切削、刻划和摩擦抛光综合作用的结果。
一般来说，粗磨以切削作用为主，精磨既有切削作用又有摩擦抛光作用。

## Slide 82
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）零件的加工质量
1)加工精度。指零件在加工之后，其尺寸、形状和相互位置等参数的实际数值与它们绝对准确的各个理论参数相符合的程度。
2)表面质量。
①表面粗糙度。零件表面凹凸不平的小峰谷的微观不平度称为表面粗糙度。它主要影响零件的配合性质、疲劳强度、耐磨性、密封性。
②已加工表面的加工硬化和残余应力。在切削过程中，由于刀具与工件之间的挤压与摩擦，致使已加工表面层的晶粒变形，发生加工硬化。同时在切削过程中，由于切削力和切削热的作用，在已加工表面层常存在一定的残余应力。

## Slide 83
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
二、机械零件表面加工
1.外圆表面加工
（1）外圆表面的车削加工
1)车削加工的工艺范围车削加工外圆表面是一般机械加工应用最广泛的加工方法，车削加工工艺可分为粗车、半精车、精车。
①粗车外圆表面粗车的目的是去掉零件大部分加工余量，削除毛坯制造的形状及位置误差，为后续加工做好准备。
②半精车外圆表面半精车主要目的是为零件的精加工做准备，也可以作为要求不高的外圆表面的最终加工工序。
③精车外圆表面的精车多作为表面加工的最终加工工序。

## Slide 84
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)外圆表面车削加工设备及工艺特点。车削加工外圆表面可分别在普通卧式车床、立式车床、专用车床上进行，在车床上除加工外圆表面外，还可以同时加工内孔、螺纹、端面等。因此，可以在一次装夹中加工各种表面，既保证了各种表面的位置精度，也减少了加工工序。

## Slide 85
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3)车削外圆时工件夹持方法车削加工时，工件在机床或夹具中的夹持方法直接影响夹紧稳定性及加工精度，一般应根据零件的结构形状及尺寸大小确定不同的夹持方法，以适应生产及加工精度要求。

## Slide 86
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
①三爪自定心卡盘。由于三爪自定心卡盘可以自动定心，因此，工件安装迅速、使用方便。
②四爪单动卡盘。四爪单动卡盘因为四爪不能同时递进，所以不能自动定心，但可以夹持形状较复杂的非回转体工件，如加工偏心轴外圆。
③三爪自定心卡盘与顶尖。对较长的轴类零件，为保证加工表面的几何精度及相互位置精度，提高夹紧稳定性，多采用三爪自定心卡盘与顶尖夹持方法。

## Slide 87
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
④中心架。使用中心架时，对整个外圆表面加工会出现接刀现象，处理不好，会影响加工精度及表面粗糙度。
⑤跟刀架。跟刀架固定在车床溜板上，它可以与刀具一起沿床身导轨移动，克服了中心架使用时的接刀现象，但不适用于阶梯轴加工。
⑥心轴。车床加工外圆表面使用的心轴分为三种：圆柱心轴、锥形心轴及花键心轴。

## Slide 88
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）外圆表面的磨削加工。用磨具以较高的线速度对工件表面进行加工的方法称为磨削。
1)磨削加工的工艺范围及特点
①磨削加工可作为粗加工，也可以作为精加工。
②磨削的本质是砂轮的磨粒形成的“刀刃”切削过程。
③磨削过程中，因砂轮与工件表面接触面积较大，而且砂轮本身散热条件较差，在切削区会出现较大的切削热，使切削区温度达400~1000℃，容易造成已加工表面的烧伤、脱碳、退火等现象，影响加工表面的质量。

## Slide 89
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)外圆表面的磨削方法
①在外圆磨床上磨削外圆在外圆磨床上磨削外圆也称“中心磨法”，工件安装在前后顶尖上，用拨盘和鸡心夹头传递动力和运动。常见的磨削方法有：纵磨法、横磨法、综合磨法。

## Slide 90
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
无心磨床上磨削外圆表面示，磨削时工件放在导轮和砂轮之间，工件由托板拖住，不用顶尖支承，故称“无心磨削”。

## Slide 91
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3)外圆表面加工方案

## Slide 92
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2.内圆表面加工
内圆表面（也称内孔）是组成零件的表面之一，内孔加工与外圆表面加工相比，由于受刀具尺寸、刀杆刚度影响及散热、冷却、润滑条件的限制，加工难度较大。

## Slide 93
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（1）钻孔
用钻头在实体材料上加工的方法称为钻孔，钻孔主要在钻床上进行。
1)钻孔的工艺特点
①钻孔是利用钻头在实体材料上加工内孔的工艺方法，一般使用定尺寸刀具（即钻头）。
②钻孔多使用麻花钻，标准麻花钻头钻削中最易磨耗的切削部位是切削刃与棱刃交接处。钻深孔应注意排屑及冷却润滑，以防钻头折断。

## Slide 94
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
③钻头刃磨时，应尽量使麻花钻的两主切削刃磨得对称，使两个主切削刃的径向力相互抵消，以防止钻头引偏及孔径扩大。
④在斜面上钻孔时，应铣出一个平面或用中心孔先钻出定位孔，然后再钻孔。
⑤当孔的精度要求较高和表面粗糙度值要求较小时，加工中应取较小的切削深度，较大的切削速度。

## Slide 95
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)钻孔工艺的应用
①钻孔多为粗加工，多用于螺栓孔、油孔的加工，内螺纹底孔也可用钻孔作为粗加工。
②标准麻花钻头钻碳素结构钢孔时应加含3%～5%乳化膏的乳化液。钻黄铜孔用标准麻花钻时最突出的问题是切削刀自动扎入工件发生＂梗力”。
③钻孔使用的机床有台式钻床、立式钻床、摇臂钻床等。

## Slide 96
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3)钻孔时钻头折断的原因
①钻头磨钝仍继续使用。
②切屑未及时排出，使钻头卡住。
③进给量过大。
④工件松动、移位。
⑤钻软金属时扎刀，使切削力突然增大。

## Slide 97
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）扩孔
扩孔是对工件已有孔进行扩大孔径的工艺方法，扩孔使用扩孔钻，有时也可以用麻花钻进行扩孔，但刀刃少，切削不平稳。
扩孔可在一定程度上校正原孔轴线的偏斜，扩孔属于半精加工。
扩孔常用作铰孔前的预加工，对于质量要求不高的孔，扩孔也可作为孔加工的最终工序。

## Slide 98
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）铰孔
铰削是用铰刀从原孔壁上切除微量金属，以提高孔的尺寸精度和减小粗糙度值的加工方法。铰孔的工艺特点是：
1)铰刀为多刃刀具，故切削平稳。
2)铰刀具有修光部分，导向较好，切削速度较低，切削余量较小，切削力较小，产生的热量少。由于铰孔生产效率高，费用较低，生产中应用广泛。
3)铰孔能提高孔的尺寸精度和形状精度，但不能提高位置精度。

## Slide 99
4)铰削结构钢较深孔时，应要经常取出铰刀除屑并修光刃口。
5)在铰孔时，铰刀不能反转，因为铰刀的前角接近0o，反转会使切屑挤住铰刀，划伤孔壁，使铰刀切削刃崩裂，铰出来的孔不光滑、不圆，尺寸也不准确。
6)机铰时进给速度不能太快和太慢，机铰时进给量要选得适当，太快，铰刀容易磨损，也容易产生积屑瘤而影响加工质量。
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 100
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）镗孔
镗孔是在工件巳有孔上进行扩大孔径的加工工艺方法，一般在镗床上进行，也可以在立式铣床或卧式铣床上镗孔。镗孔应用很广泛，特别是箱体类工件的孔系加工应用卧式铣镗床或坐标镗床较为普遍。

## Slide 101
（5）孔的拉削加工
孔的拉削加工一般应用在大批量生产中，拉刀结构较复杂，造价较高。拉孔在拉床上进行，工艺简单，生产率较高，拉孔精度直接受拉刀制造精度影响。
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识

## Slide 102
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（6）孔的加工方案制订

## Slide 103
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3.平面加工
平面的加工方法有车削、铣削、刨削、磨削、拉削、研磨、刮研等。其中刨削、铣削、磨削是平面的主要加工方法。

## Slide 104
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（1）刨削加工平面。刨削加工平面可以在牛头刨床及龙门刨床上进行。刨削加工机床结构较为简单，调整方便，多采用单刃刨刀，适应性很强，故广泛应用在单件、小批量生产的场合。
（2）铣削加工平面
铣削是平面加工的主要方法，它可以铣削水平面、垂直面、斜面、燕尾槽及键槽等组合平面，还可以铣削成形面。
铣削加工可以在升降台式卧式铣床、立式铣床及龙门铣床上进行。

## Slide 105
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
1)铣削加工的工艺特点
①铣削加工多为多齿刀具，且转速高，故生产率较刨削高。
②铣削加工时刀齿可以在一段时间内离开切削表面，故散热条件好，刀具可以得到冷却，提高了刀具的耐用度。
③铣削因是断续切削而使切削过程不稳定，刀具切入和切出时因受到冲击产生较大振动，影响加工精度和表面粗糙度。

## Slide 106
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)铣削平面的方法。
①周铣法。用圆柱铣刀的圆周上分布的刀齿加工平面的方法称为周铣法，它又分为顺铣与逆铣两种方法。
A.顺铣法。
B.逆铣法。
②端铣法。用端铣刀的端面齿进行铣削的方式，称为端铣。铣削加工时，根据铣刀与工件相对位置的不同，端铣分为对称铣和不对称铣两种。不对称铣又分为不对称逆铣和不对称顺铣。
A.对称铣。
B.不对称逆铣。
C.不对称顺铣。

## Slide 107
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）磨削加工平面在模具生产及机床导轨面加工中常采用磨削加工方法，它适用于淬硬平面和精度要求较高的平面加工。磨削平面分为周磨法和端磨法两种。
1)周磨法。采用砂轮的圆周表面进行加工。磨削时砂轮与工件接触面小，散热条件较好，不致于因切削热烧伤工件，而且切削力较小，加工精度较高。
2)端磨法。利用砂轮端面进行磨削。端磨时由于砂轮以较大的端面面积接触工件，因此生产效率较周磨法高，特别适用于轴承端面加工及小型零件的平面加工。

## Slide 108
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（4）平面加工方案制订

## Slide 109
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
4.螺纹加工
螺纹属于成形表面，按形状分可分为圆柱螺纹、圆锥螺纹；按牙形分为三角螺纹、梯形螺纹、模数螺纹、圆弧形螺纹等，应用最多的为三角螺纹；按用途分可分为联接螺纹（如螺栓）和导向螺纹（如丝杆等）。加工方法如下：
（1）车削螺纹
（2）铣削螺纹
（3）搓制螺纹
（4）磨削螺纹

## Slide 110
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
5.齿轮齿形加工
常用的齿轮有圆柱齿轮、圆锥齿轮及蜗杆蜗轮等，齿轮的齿形曲线有渐开线、摆线和圆弧等，最常用的是渐开线齿形。
（1）成形法加工
成形法加工齿形可以在万能铣床或专用机床上进行。它是将刀具刃形做成齿轮齿槽形状，齿轮齿形由刀具刃形形状决定，故成形法加工因刀具刃形精度不高，加工齿轮精度一般较低，多为加工GB10095—88中9级精度以下的齿形加工。

## Slide 111
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）展成法加工
展成法是利用齿轮咽合原理来实现刀具与工件的相对运动加工齿形的。
1)滚齿。滚齿是在滚齿机上进行的，它可以加工直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮及蜗轮。
2)插齿。插齿是利用插齿刀在插齿机上加工内、外齿轮或齿条等的齿面加工方法。
3)剃齿。剃齿是利用剃齿刀在专用剃齿机上对齿轮齿形进行精加工的一种方法，专门用来加工未经淬火(35HRC以下）的齿轮。
4)磨齿。磨齿是用砂轮在专用磨齿机上对已淬火齿轮进行精加工的一种方法。

## Slide 112
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）齿形加工工艺方案分析

## Slide 113
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
6.光整加工
光整加工是指精加工后，从工件上不切除或只切除极薄材料层，用以降低工件表面粗糙度值或强化其表面的加工方法。
常用的光整加工的方法主要有超精加工、研磨、珩磨和抛光等。

## Slide 114
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
6.光整加工
（1）超精加工
超精加工又称超精研加工，是采用细粒度的油石在一定的压力和切削速度下作往复运动，对工件表面进行光整加工的方法，属于固结磨粒压力进给加工。
超精加工具有设备简单、操作方便、效果显著、经济性好等优点，可用来加工内燃机曲轴、凸轮轴、活塞、活塞销等零件。能对各种材料，如钢、铸铁、黄铜、磷青铜、铝、陶瓷、玻璃、花岗岩、硅和锗等进行加工，并能加工外圆、平面、内孔、锥面及各种曲面。近年来，超精加工在航空、航天、大规模集成电路、精密仪器和精密量具制造中得到越来越广泛的应用。

## Slide 115
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）研磨
研磨的作用主要有：①减小工件的表面粗糙度；②提高工件的尺寸精度；③改进工件的几何形状。
1)研磨原理。研磨就是通过物理与化学的联合作用进行切削的。常用的研具材料有铸铁和青铜。
2)研磨方法
研磨方法分手工研磨与机械研磨两种。手工研磨是手持研具或工件，在车床或专用机床上研磨。

## Slide 116
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（3）珩磨
珩磨是一种以固结磨粒压力进行切削的光整加工方法，它不仅可以降低加工表面的粗糙度，而且在一定的条件下还可以提高工件的尺寸及形状精度。珩磨加工主要用于内孔表面加工，也可以对外圆、平面、球面或齿形表面加工。珩磨时，有切削、摩擦、压光金属的过程。
（4）抛光
抛光用微细磨粒和软质工具对工件表面进行加工，是一种简便、迅速、廉价的零件表面最终光饰加工方法。其主要目的是去除前道工序的加工痕迹（刀痕、花纹、划印、麻点、毛刺、尖棱等），改善工件表面粗糙度，或使零件获得光滑、光亮的表面。

## Slide 117
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
三、机械加工工艺规程
1.生产过程与工艺过程
（1）生产过程生产过程是指从原材料进厂到产品出厂相互关联的劳动过程的总和。
（2）工艺过程及其组成
1)工艺过程
生产过程中，按一定顺序逐渐改变生产对象的形状、尺寸、相对位置关系及性质，使其成为成品或半成品的过程称为工艺过程。
用机械加工的方法，直接改变毛坏的形状、尺寸和表面质量，使之成为产品零件的工艺过程，称为零件的机械加工工艺过程。
确定合理的机械加工工艺过程后，以文字形式形成施工的技术文件，即为机械加工工艺规程。

## Slide 118
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)工艺过程的组成
工序是指一个（或一组）工人对同一个（或几个）工件在同一个工作地（设备）进行连续加工的那部分工艺过程。零件加工的工作地点变更后，即构成另一个工序。
①安装工件在加工之前，在机床或夹具上先占据一个正确的位置，这就是定位。
②工位。工件在机床上一个工作位置上所完成的那部分工艺过程称为工位。
③工步。一次安装中，在不改变加工表面、切削刀具的情况下所完成的那部分工艺过程称为工步。
④进给。在一个工步中，被切削表面需要分几次切除多余的金属层，刀具每切除一次金属层，即称为一次进给。一个工步中，可以是一次或几次进给。

## Slide 119
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2.生产类型及其工艺特点
（1）生产纲领与生产类型
1)生产纲领根据市场需求和本工厂的生产能力编制的工厂在计划期内应当生产的产品产最和进度计划称为生产纲领。
2)生产类型根据零件的生产纲领或生产批量可划分为不同的生产类型，生产类型是工厂（车间、工段、班组、工作地）生产专业化程度的分类，一般分为大量生产、成批生产及单件生产三种生产类型。

## Slide 120
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）不同生产类型的工艺特点
1)单件生产。生产单个或少量的不同结构或尺寸的产品，不重复或很少重复生产。单件生产中，产品品种很多，每一产品只做一个或数个，各个工作地的加工对象经常改变，很少重复生产。重型机械、船舶制造、专用设备及新产品试制属千这种生产类型。
2)成批生产。每一计划期内（月或季）分批轮流地制造几种不同的产品，每种产品有一定的数量，每隔一段时间又重复生产称为成批生产。成批生产又分为小批、中批和大批生产。如中型内燃机和机床的生产，多为成批生产。
3)大量生产。每年的产品数量很大，产品品种单一，每台设备上经常重复生产某工件的一道工序，如机车车辆制造多为大量生产。一些标准件生产，如轴承、螺栓等也属于大量生产。

## Slide 121
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3.工件的安装与基准
（1）工件的安装
工件定位以后，为保持加工过程中工件正确定位，防止切削力与工件或夹具的离心力破坏工件的准确定位，还需要将工件压牢，这就是夹紧。工件从定位到夹紧的过程称为安装，定位和夹紧是同时进行的。
工件的安装精度是影响加工精度的重要因素，所以必须给予足够重视。

## Slide 122
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）基准
1)设计基准。设计基准是设计零件图样时用以确定其他点、线、面位置所依据的基准。

## Slide 123
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2)工艺基准。工艺基准是工件在加工或产品装配中确定其他点、线、面位置所依据的基准。
①定位基准。定位基准是工件在定位时所依据的基准。工件定位时，使用的定位基准可能是一个，也可以是多个。
②测量基准。指在检验工件尺寸时，测量所依据的基准。
③装配基准。装配基准是工件在装配时，所依据的基准。

## Slide 124
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
4.机械加工工艺规程的制订
（1）机械加工工艺规程
1)工艺规程。将工艺过程的各项内容用文字或表格形式写成工艺文件，就是工艺规程。机械的工艺规程可以分为零件的机械加工工艺规程、检验工艺规程、装配工艺规程等。
机械加工工艺过程各项内容以表格形式写成工艺文件，就是机械加工工艺规程。
零件的机械加工 工艺规程包括的内容为：加工的工艺路线，各工序、工步的加工内容、操作方法及要求，所采用的机床和刀夹量具，零件的检验项目及方法，切削用量及工时定额等。
2)工艺规程的作用。工艺规程是指导生产的技术文件，是生产经验和应用先进工艺技术的总结，它应具有技术上的先进性，经济上的合理性，并且注意劳动环境的改善。

## Slide 125
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
3）工艺规程的格式。各工厂使用的工艺规程格式虽然不统一，但大致都使用2~3种工艺规程卡片，即机械加工工艺过程卡片与工序卡片，有的还有工艺卡片、调整卡片、检验卡片等。
①机械加工工艺过程卡片。这种工艺卡片也称机械加工综合卡片，各种生产类型的工厂都要使用。
②机械加工工序卡片。工序卡片只反映本工序的一些基本内容，它是直接指导工人进行生产的工艺文件。

## Slide 126
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
（2）制订工艺规程的原始资料及步骤
1）机械加工工艺规程的编制原则。
要注意以下三个方面：
①技术上的先进性。通过必要的工艺试验，优先采用先进工艺和工艺装备，同时还要充分利用现有的生产条件。
②经济上的合理性。核算或评比选择经济上最合理的方案，使产品的能源、物资消耗和成本最低。
③有良好的劳动条件。编制工艺规程时，要注意保证工人具有良好、安全的劳动条件，通过机械化、自动化等途径，把工人从繁重的体力劳动中解放出来。

## Slide 127
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
2）制订工艺规程的原始资料
①零件图、反映零件功能的装配图。
②产品质量检验标准。
③产品的生产纲领。
④企业有关机械加工条件，例如毛坯制造，机床设备品种、规格和性能，工人的技术水平，工艺装备的设计制造能力等。
⑤相关国内外工艺技术水平资料。
⑥有关的标准、手册及图册等。

## Slide 128
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
(3)制订工艺规程的步骤
①零件图的研究与工艺审查。
②确定生产类型。
③确定毛蚽的种类和尺寸。
④选择定位基准和主要表面的加工方法。
⑤确定工序尺寸、公差及其技术要求；拟定零件的加工工艺路线。
⑥确定机床、工艺装备及切削用量。
⑦确定各主要工序的技术要求和检验方法。
⑧确定工时定额。
⑨填写工艺文件。

## Slide 129
任务二 机械加工工艺基础知识认知
相关知识
感谢各位聆听！！！