## Slide 1
4.6 润滑系统的保养与维护
4.6.1 机油
机油的主要任务有：润滑、密封、清洗、冷却和防腐。 发动机机油的特性：发动机机油的润滑性能取决于机油的粘度。随温度的升高，机油会变稀，而随着温度的降低，机油会变得粘稠。当温度低于某一数值（凝固温度）时，机油就不在能够流动了。由于发动机不同部位的温度不一样，要求机油必须在一个很大的温度范围内，能够形成一个可承载、不易破裂的油膜。为了确保对发动机的润滑，机油在低温下不能太稠，在高温下不能太稀。机油必须有一个较低的凝固点以便在低温下也可以起到润滑的作用。发动机机油必须能抗老化，成油泥状。
机油的性能指标
粘度
凝点与倾点
闪点
抗氧化性能
酸值和腐蚀性

## Slide 2
机油的分类与牌号
品质由低到高：A B C D E F G H J L
汽油机机油： S
柴油机机油：C
粘度标准：SAE美国汽车工程师协会
品质标准：API美国石油协会
单级机油：0W、5W、10W、15W、20W、25W （冬季用油）
20、30、40、50、60（夏季用油）
多级机油： 同时满足高温和低温测试的机油。如5W-40

## Slide 3
机油变质
机油变稀：汽油发动机低温启动时，部分燃油冷凝在还很凉的气缸壁上。这一部分未燃烧的汽油使发动机机油变得很稀。由此降低了发动机机油的粘度和润滑能力。当发动机机油达到工作温度时，部分汽油还会蒸发。机油中保留有燃油最终沸点比较高的汽油成分。
机油变稠：在柴油发动机中，由于烟烟混入到发动机机油中二造成机油变稠。燃烧时生的部分炭烟作为漏气（通过活塞、活塞环与气缸运动表面之间的间隙）进入油底壳中。在冬季，机油变稠会导致车辆冷启动困难。
机油沉淀物：机油中的黑色沉淀物会将机油滤网、机油泵和机油管路部分或全部堵塞。这会导致发动机润滑不良。黑色沉淀物在下列情况下会形成：机油质量不合格，缺少定期的检测保养，机油更换时间间隔太长，燃油和机油在燃烧室中燃烧。燃烧残渣流入油底壳。