## Slide 1
1.4.2活塞环
·向下将燃烧室与曲轴箱隔离密封，以阻止空气和燃烧气体窜气。密封
·应将活塞的一部分热量传递到冷却的气缸上。传热
·应刮除多余的机油，并将机油送回油底壳中。刮油和布油
1.4.2.1活塞环的任务
根据其工作任务活塞环分为
·气环，
·刮油环。

## Slide 2
1.4.2.2活塞环的类型
1.4.2活塞环
气 环
气环工作面形状为圆柱形和圆锥形。活塞环呈敞开式环形弹簧的形状，以预紧方式紧贴在气缸壁上。拆卸活塞时活塞环会弹开。处于安装状态时必须有切口间隙，以便活塞环能够膨胀。此间隙为0.3-0.6mm。高度间隙也不得超过规定值，否则活塞环会将机油推人燃烧室内。

## Slide 3
1.4.2.2活塞环的类型
1.4.2活塞环
刮 油 环
刮油环的圆柱形滑动面中心处有一个环形槽，该槽将多余的机油通过铣削槽或孔导向凹槽底部并从该处通过回流孔导人活塞内部。
通过支撑在活塞环槽底部的张紧弹簧元件可以提高压紧力。在其他结构形式中张紧弹簧元件嵌入在开槽油环中。

## Slide 4
1.4.2.2活塞环的材料
1.4.2活塞环
为降低磨损危险、加速起动过程、防止产生烧伤斑点，活塞环表面必须进行处理。运行表面或整个活塞环要：
·镀锡、磷化处理、镀铜或
·铁氧化物处理或
·镀铬或
·镀钼。
由于最上面一个活塞槽内的活塞环承受特别高的机械负荷、热负荷和化学负荷，因此在大多数情况下需要加强活塞环在气缸上滑动的运行表面。采用火焰喷涂法喷涂的金属涂层或用等离子法喷涂的陶瓷涂层越来越多地伐替以前常用的镀铬层。这些涂层的优，一氧是熔。一点较高且带有孔隙。
上面两个环（在三个气环的结构中）的侧面带有“顶( Top)”或“h(Oben)”标记。装人这些活塞环后必须能从上面见到这个侧面。

## Slide 5
1.4.2.3活塞环运行条件
负荷 | 运行条件 | 后果
摩 擦 力 | 活塞环通过气体压力实现密封作用。此外机械预应力将活塞环压紧在气缸壁上。由于存在高度间隙，因此在工作循环中活塞环从活塞环槽下端面移向上端面，然后反向移动。 | 由于活塞环反复交替接触 活塞环槽上下端面，因此活 塞环槽底部的腐蚀物、灰尘 和机油积炭会造成磨损。高 度间隙增加。高度间隙（大 于0.025mm）过大时会导致： 活塞环出现泵油作用 活塞环向上运动时，机油 通过因磨损而扩大的活塞环槽 输送到燃烧室内并在那里燃烧。 燃烧后的机油以机油积炭形式 沉积在燃烧室内，活塞环歪斜和 气缸壁磨损。
热 量 | 为了在发动机处于运行温度时不影响活塞环的弹性作用，活塞环必须有切口间隙 最上面的活塞环由于炽热气体而承受很大的热负荷。此外上止点区域内润滑也较差。 | 活塞环磨损时切口间隙会越来越大。其结果是： ·功率损失， ·机油消耗提高， -燃烧室中形成机油积炭沉积物， ·废气值差。 切口间隙过小时会导致发动机处于运行温度时活塞环断裂。 活塞环局部过热或润滑不足时，会出现导致活塞环卡死的烧伤斑点。